	作業指導書（含檢測作業）
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	作業指導書（含檢測作業）

	作業名稱
	施柚
	站別
	面釉
	項次
	作業順序
	備註

	1.噴水降溫
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2.上化妝土
[image: image2.png]— B BB BE - DETH  DARBEDREZ ST
TERRE -

= BB MRLEB MR BEE R

5]
&
&
&
=
g
S
o
af
ot
8
P
o
N
&
i
El
i
2
&

&

TN ENTE AELARBAR ~ BYESIREISKIA S NI LA -





3.施面釉
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	1
	噴水降溫
	6g

	
	2
	上化妝土
	154g

	
	3
	施面釉
	160g

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	項次
	原料
	項次
	使用設備

	
	1
	F03A
	1
	運送帶

	
	2
	5057白
	2
	施柚機

	
	
	
	
	

	
	項次
	注 意 事 項

	
	1
	增加黏劑500-1000g，依當時情況而定

	
	2
	增加解膠劑100-300g，依當時情況而定
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